Phụ lục 1: Biểu  kết quả rà soát, chỉnh sửa khắc phục hoàn thiện hồ sơ định mức (kèm theo Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 18/9/2023 của Sở Xây dựng

1. Gói thầu số 1 (Thiết kế cấp phối bê tông và vữa sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi)

a) Tại điểm 2.1 khoản 2, điểm a khoản 5 Phụ lục kèm theo Công văn số 3270/BXD-KTXD

- Nội dung đánh giá của Bộ Xây dựng:

+ Hồ sơ định mức cấp phối chưa bao gồm kết quả tính toán theo trình tự các bước thiết kế thành phần cấp phối theo TCVN 9382:2012.

+ Các bước xác định định mức cấp phối bê tông và vữa sử dụng cát nghiền nêu trong báo cáo kết quả thiết kế cấp phối bê tông và vữa chưa hoàn toàn thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 9382:2012.

- Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa: đã chỉnh sửa, bổ sung kết quả tính toán, trình thực hiện các bước thiết kế thành phần cấp phối tại khoản 1, khoản 2 Mục II tại Báo cáo số 490/BC-TTKD đảm bảo phù hợp theo trình tự theo mục 4 TCVN 9382:2012.

b) Tại điểm 2.3 khoản 2 Công văn số 3270/BXD-KTXD

- Nội dung đánh giá của Bộ Xây dựng:

+ Đề nghị rà soát đánh giá về nguồn gốc, tính đại diện (tính chất cơ lý) của cát sỏi tự nhiên tại mỏ cát nghiền Hùng sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định để sản xuất cát nghiền, công nghệ sản xuất cát nghiền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của TCVN 9205:2012.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009 xi măng Poóc lăng hỗn hợp đã được thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN 6260:2020, do đó cần xem xét, rà soát việc xác định yêu cầu kỹ thuật của xi măng theo TCVN 6260:2020 để thiết kế, xác định dự thảo định mức cấp phối.

- Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa:

+ Đơn vị tư vấn đã bổ sung nguồn gốc, tính đại diện sản phẩm cát nghiền tại khoản 2 Mục I Báo cáo số 490/BC-TTKD đảm bảo phù hợp theo quy định tại TCVN 9205:2012.

+ Nội dung xác định các yêu cầu kỹ thuật về xi măng đã được chỉnh sửa xác định phù hợp theo TCVN 6260:2020 để thiết kế, xác định dự thảo định mức cấp phối (thể hiện tại khoản 1 Mục II và các tài liệu kèm theo Báo cáo số 490/BC-TTKD).

c) Tại điểm b khoản 5 Phục lục kèm theo Công văn số 3270/BXD-KTXD

- Nội dung đánh giá gồm:

+ Thành phần tính toán, bước 4 xác định tỉ lệ chất kết dính trên nước viện dẫn đến TCVN 10796:2015 về cát mịn cho bê tông và vữa và Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD về ban hành chỉ dẫn kỹ thuật ngành xây dựng là chưa hợp lý;

+ Bảng 1, Bảng 2 trình bày kết quả tổng hợp thành phần cấp phối bê tông và vữa, tuy nhiên tài liệu nhận được chỉ có bảng 1 với các số liệu chưa đầy đủ về bê tông và không có số liệu về vữa.

+ Bảng 1 tổng hợp kết quả thí nghiệm thực tế một số cấp phối bê tông, các cấp phối này chưa hoàn toàn phù hợp để đề xuất sử dụng như cấp phối định mức.

+ Phần phụ lục có kèm theo 03 phiếu kết quả thí nghiệm cát nghiền, các chỉ tiêu thí nghiệm cát nghiền là chưa đầy đủ theo TCVN 9205:2012 để đánh giá chất lượng cát nghiền;

+ Các phiếu kết quả thí nghiệm xi măng có đề cập đến cường độ chịu nén của xi măng theo phương pháp nhanh và viện dẫn đến TCVN 6016:2011 là chưa phù hợp.

+ Theo TCVN 7570:2006, cỡ hạt cốt liệu lớn là 5-20 không có loại 10-20, đề nghị xem xét lại.

+ Tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 đã được thay thế bằng TCVN 6260:2020 theo Quyết định số 4038/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020.

+ Phiếu thiết kế thành phần bê tông thiếu thông tin quan trọng về vật liệu sử dụng (không rõ loại cát nào được sử dụng trong số 3 loại cát đã được thí nghiệm). Lượng vật liệu trình bày trong phiếu chỉ là lượng vật liệu ban đầu theo tính toán. Chưa xác định khối lượng thể tích của bê tông để tính toán lượng vật liệu dùng trong thực tế. Các kết quả thí nghiệm trình bày chưa tuân thủ theo TCVN 3106:1993. Một số giá trị X/N chưa chính xác. Một số cấp phối chưa được lựa chọn hợp  lý.

+ Trong phần kết quả chỉ trình bày 08 phiếu thiết kế thành phần vữa, các phiếu này chỉ có kết quả thử cường độ chịu nén mà không trình bày kết quả xác định các tính chất khác như độ lưu động, khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa,... Kết quả xác định cường độ chịu nén cho thấy việc thử nén mẫu không thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 3121-11:2003.

+ Trong tính toán thành phần bê tông đơn vị tính ban đầu của các vật liệu thành phần là kg, sau đó thí nghiệm thực tế cốt liệu và qui đổi ra m3, tuy nhiên cốt liệu có tính không đồng nhất cao nên khối lượng thể tích đổ đống sẽ khác nhau với mỗi lô, đề nghị làm rõ cơ sở để tính định mức cấp phối bê tông theo m3 quy đổi của cốt liệu.

+ Hiện nay, các nhà máy xi măng sản xuất xi măng đều cho dư mác nhiều, trong thí nghiệm cho kết quả dư mác khá thấp, ví dụ PCB30 visai đạt 30,6 N/mm2, PCB40 đạt 41,2 N/mm2, đề nghị cần có đối chiếu với kết quả xuất xưởng của nhà máy để đảm bảo quyền lợi của các bên.

+ Đề nghị rà soát hao phí vật liệu đảm bảo đúng, đủ khối lượng theo tiêu chuẩn.

- Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa:

+ Đối với nội dung thành phần tính toán và tại Bảng 1, Bảng 2: đã lược bỏ đồng thời chỉnh sửa bổ sung đảm bảo phù hợp theo quy trình các bước tại mục 4 TCVN 9382:2012.

+ Các phiếu kết quả thí nghiệm chưa phù hợp đã lược bỏ và thay thế các phiếu kết quả thí nghiệm đảm bảo phù hợp theo các tiêu chuẩn hiện hành, cụ thể: cát theo TCVN 9205:2012; đá theo TCVN 7572:2006; xi măng theo TCVN 6260:2020; bê tông theo TCVN 9382:2012, TCVN 3118-1993, TCVN 3108:1993, TCVN 3106:1993…; thành phần vữa theo TCVN 3121-11:2003.

2. Gói thầu số 2 (Xây dựng định mức mới - Phần xây dựng)

2.1. Đối với định mức đào đá cấp IV bằng máy đào 1,6m3:

a) Nội dung đánh giá:

- Thành phần công việc: rà soát, thống nhất thành phần công việc giữa hồ sơ phụ lục, thuyết minh tính toán; phiếu khảo sát định mức và bảng định mức tại văn bản số 450/VKT-GXD ngày 25/02/2022 của Viện Kinh tế xây dựng. Trong Phụ lục thuyết minh tính toán có ghi nội dung công việc thu dọn hiện trường, gom đá đúng nơi quy định (tại bảng tổng hợp kết quả xác định định mức); trong phiếu khảo sát có ghi chép cả các loại máy đào 0,8m3, máy ủi 110CV, ô tô vận chuyển phục vụ công tác đào đá nhưng trong kết quả xác định định mức tại tại văn bản số 450/VKT-GXD ngày 25/02/2022 của Viện Kinh tế xây dựng không có nội dung công việc này. Trường hợp có thực hiện công tác gom đá đúng nơi quy định thì cần bổ sung loại máy và hao phí máy thi công cho phù hợp.

- Tên định mức: theo quy định của TCVN 11676:2016 về công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công quy định 04 nhóm đá cấp 4; biện pháp đào đá cấp 4 bằng máy đào chỉ được áp dụng cho đá nhóm 4; đối với đá nhóm 2, 3 chỉ sử dụng biện pháp này với tỷ lệ đào thông thường từ 10%-30% (đá nhóm 2), 40%-70% (đá nhóm 3) phối hợp với đào bằng biện pháp nổ mìn. Quá trình khảo sát thực hiện hoàn toàn theo biện pháp đào bằng máy đồng thời kết quả khảo sát không xác định rõ các chỉ tiêu đá đào thuộc nhóm đá nào. Vì vậy, căn cứ theo TCVN, đề nghị quy định tên định mức: đào phá đá nhóm IV cấp IV bằng máy đào 1,6m3. Rà soát bổ sung thông số kỹ thuật của máy đào (>300 mã lực) trong tên máy đào cho đúng với thiết bị được sử dụng để xác định định mức.

- Thành phần và hao phí định mức: đề nghị rà soát, thuyết minh rõ về thành phần hao phí nhân công trong định mức phục vụ những công việc, công đoạn nào trong công tác đào đá bằng máy. Rà soát việc tính toán, xác định hao phí nhân công và hao phí máy thi công đảm bảo thống nhất với thời gian, nội dung làm việc và phù hợp với quy định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

- Phần ghi chú: cần bổ sung cụ thể về phân loại các nhóm đá của đá cấp IV theo quy định tại TCVN 11676:2016 để thực hiện cho việc tra cứu, sử dụng, áp dụng định mức.

b) Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa:

- Về thành phần công việc: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện. Do kết quả xác định định mức và thuyết minh tính toán, số liệu khảo sát là trùng khớp. Trong đó kết quả tính toán có ghi chú chưa bao gồm công tác bốc xúc, vận chuyển; đồng thời thuyết minh tính toán chỉ tính toán các hao phí cho công tác phá đá bằng máy đào 1,6m3 (không bao gồm công tác bốc xúc, vận chuyển), số liệu trong phiếu khảo sát chỉ có số liệu của máy đào 1,6m3.

- Về tên định mức:

+ Tiếp thu, sửa tên định mức thành “Đào phá đá nhóm IV cấp IV bằng máy đào 1,6m3” theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

+ Tiếp thu, chỉnh sửa tên máy thành “Máy đào 1,6m3, >300 mã lực” đảm bảo phù hợp với thông số kỹ thuật của máy đào.

- Về thành phần hao phí định mức:

+ Tiếp thu, bổ sung hao phí nhân công trong thuyết minh tính toán (cụ thể: hao phí nhân công gồm 1 công nhân phục vụ, phụ trợ thi công đào phá đá cho các công việc chuẩn bị mặt bằng thi công, hỗ trợ trong quá trình thi công, thu dọn hiện trường)

+ Bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện về tính toán, xác định hao phí nhân công và hao phí máy thi công: do đã đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

- Phần ghi chú: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện; do các tiêu chí phân loại đá cấp IV đã được quy định trong TCVN 11676:2016, việc ghi chú phân loại các nhóm đá nhằm phục vụ công tác tra cứu là không cần thiết.

2.2. Đối với định mức đào móng công trình bằng máy đào 0,18m3

a) Nội dung đánh giá:

- Về thành phần công việc: đề nghị quy định thành phần công việc đủ công đoạn từ khâu chuẩn bị đến kết thúc cho phù hợp với kết cấu định mức theo quy định.

- Về tên định mức: việc sử dụng máy đào dung tích nhỏ (0,18m3) để đào đất chủ yếu được sử dụng cho các công trình đào theo tuyến (ống, rãnh, hầm kỹ thuật) với kích thước nhỏ, điều kiện thi công chật hẹp. Do đó, đề nghị rà soát, nghiên cứu quy định chiều rộng móng đào cho phù hợp với việc sử dụng máy đào 0,18m3. Xác định chính xác đối tượng đào là móng công trình hay hạng mục công trình theo tuyến.

- Về thành phần và hao phí của định mức: đề nghị rà soát, thuyết minh rõ về thành phần hao phí nhân công trong định mức phục vụ những công việc, công đoạn nào trong công tác.

b) Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa:

- Về thành phần công việc: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện. Do thành phần công việc gồm "Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật" đã thể hiện đủ công đoạn từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, phù hợp với tính toán và số liệu thu thập, tương đồng với định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD.

- Về tên định mức: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện; do tên công việc đã thể hiện cụ thể chiều rộng móng "Đào móng công trình bằng máy đào 0,18m3, chiều rộng móng ≤ 2m" và thể hiện cụ thể là đào móng công trình “Đào móng công trình bằng máy đào 0,18m3".

- Về thành phần và hao phí của định mức: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện. Do tại thuyết minh tính toán mục 2.4.1. trong định mức đã bao gồm nội dung "công nhân phổ thông tương đương bậc 3,0/7 thực hiện quá trình sửa hố móng bằng thủ công".

2.3. Đối với dịnh mức công tác vận chuyển bằng gánh vác bộ, cự ly vận chuyển >300m

a) Nội dung đánh giá

- Đề nghị nghiên cứu tên công tác, theo đó quy định cự ly vận chuyển ≥ 300m cho phù hợp với nội dung hao phí định mức.

- Đề nghị tham khảo, so sánh với hao phí định mức của một số tỉnh lân cận như Lai Châu, Sơn La...để đánh giá sự phù hợp của kết quả tính toán hao phí định mức.

b) Nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa:

- Tên định mức: tiếp thu, sửa tên định mức thành "Vận chuyển bằng gánh vác bộ, cự ly vận chuyển ≥300m" đảm bảo phù hợp với hao phí định mức.

- Hao phí định mức: bảo lưu và giữ nguyên các nội dung đã thể hiện. Do định mức đã được xác định phù hợp với phương pháp quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

3. Nội dung định mức dự toán xây dựng mới: định mức dự toán cho các công tác xây dựng mới được xác định trên cơ sở phương pháp xây dựng định mức dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số III của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; cụ thể được sử dụng phương pháp Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thực tế thi công kết hợp với sử dụng kinh nghiệm của chuyên gia xác định định mức của công trình.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Thẩm quyền ban hành: theo quy định tại khoản 7 Điều 20 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định: “... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch và tổ chức xây dựng định mức dự toán quy định tại khoản 5 Điều này, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành” trước khi quyết định ban hành.

5. Đề xuất, kiến nghị

Từ những nội dung trên, Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định công bố định mức dự toán cho các công tác xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

(1) Cấp phối vữa xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi gồm:

- Định mức cấp phối vữa xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi sử dụng xi măng PCB 30.

- Định mức cấp phối vữa xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi sử dụng xi măng PCB 40.

(2) Cấp phối bê tông xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi, gồm:

- Định mức cấp phối bê tông xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi sử dụng xi măng PCB 30

- Định mức cấp phối bê tông xi măng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi sử dụng xi măng PCB 40.

(3) Công tác thi công đào phá đá cấp IV bằng máy đào 1,6m3;

(4) Công tác đào đất bằng máy đào gầu ≤0,18m3;

(5) Công tác vận chuyển bằng gánh vác bộ, cự ly vận chuyển >300m.

(Kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, thuyết minh và định mức dự toán một số định mức xây dựng mới và các tài liệu liên quan)

| Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như trên; |  |
| - Bộ Xây dựng (để bc); |  |
| - Lãnh đạo Sở; |  |
| - Các phòng chuyên môn; |  |
| - Lưu: VT, QLXD.(VDT) |  |
|  | ###### Nguyễn Sỹ Tân |

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-SXD ngày …./9/2023 của Sở Xây dựng)

I. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CẤP PHỐI VỮA SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN TỪ CUỘI, SỎI

1. Thuyết minh chung

- Cấp phối vữa bê tông sử dụng cát nghiền theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9382:2012 về Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền.

- Vật liệu để sản xuất vữa xây, trát và vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chát lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức dự toán đã tính hao hụt trong thi công không bao gồm vận chuyển, bảo quản.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 50, 75, 100. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trân các mẫu lập phương kích thước (70,7x70,7x70,7)mm hoặc trên các nữa mẫu (40x40x40)mm sau khi uốn gãy.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trân các mẫu lập phương kích thước (150x150x150)mm theo TCVN 3118:1993.

- Cát nghiền cho bê tông và vữa phân loại theo TCVN 9205:2012.

- Trường hợp mác vữa khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật của công trình.

- Trong thi công phải căn cứ tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công đẻ thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật cua công trình.

2. Nội dung định mức cấp phối

2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây dựng sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi

2.1.1. Xi măng PCB 30

a) Cát nghiền M>2

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 | 100 |
| BCN 111 | Xi măng | kg | 332 | 427 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 1,21 | 1,16 |
|  | Nước | lít | 272 | 269 |
|  |  |  | 1 | 2 |

b) Cát nghiền M=1,5-2

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 |
| BCN 112 | Xi măng | kg | 362 |
|  | Cát nghiền M=1,5-2 | m3 | 1,19 |
|  | Nước | lít | 277 |
|  |  |  | 1 |

2.1.2. Xi măng PCB 40

a) Cát nghiền M>2

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 | 100 |
| BCN 211 | Xi măng | kg | 264 | 340 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 1,23 | 1,19 |
|  | Nước | lít | 278 | 277 |
|  |  |  | 1 | 2 |

b) Cát nghiền M=1,5-2

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 |
| BCN 212 | Xi măng | kg | 281 |
|  | Cát nghiền M=1,5-2 | m3 | 1,23 |
|  | Nước | lít | 281 |
|  |  |  | 1 |

2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông thông thường sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi

2.2.1. Xi măng PCB 30

a) Độ sụt 6-8 cm

- Đá dmax = 20mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 111 | Xi măng | kg | 360 | 416 | 437 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,471 | 0,441 | 0,446 |
|  | Đá | m3 | 0,782 | 0,762 | 0,742 |
|  | Nước | lít | 176 | 176 | 140 |
|  | Phụ gia hóa dẻo Sikament | kg |  |  | 4,33 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

- Đá dmax = 40mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 112 | Xi măng | kg | 338 | 395 | 419 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,463 | 0,432 | 0,437 |
|  | Đá | m3 | 0,769 | 0,750 | 0,741 |
|  | Nước | lít | 158 | 158 | 127 |
|  | Phụ gia hóa dẻo Sikament | kg |  |  | 4,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

b) Độ sụt 14-17 cm

- Đá dmax = 20mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 121 | Xi măng | kg | 361 | 416 | 440 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,467 | 0,428 | 0,458 |
|  | Đá | m3 | 0,761 | 0,743 | 0,714 |
|  | Nước | lít | 158 | 158 | 158 |
|  | Phụ gia hóa dẻo Sikament | kg | 3,57 | 4,12 | 4,36 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

2.2.2. Xi măng PCB 40

a) Độ sụt 6-8 cm

- Đá dmax = 20mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 211 | Xi măng | kg | 287 | 334 | 388 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,507 | 0,489 | 0,479 |
|  | Đá | m3 | 0,800 | 0,787 | 0,762 |
|  | Nước | lít | 176 | 176 | 140 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

- Đá dmax = 40mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 212 | Xi măng | kg | 276 | 317 | 374 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,501 | 0,487 | 0,472 |
|  | Đá | m3 | 0,799 | 0,782 | 0,768 |
|  | Nước | lít | 158 | 158 | 127 |
|  | Phụ gia hóa dẻo Sikament | kg |  |  | 3,7 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

b) Độ sụt 14-17 cm

- Đá dmax = 20mm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 300 |
| CCN 221 | Xi măng | kg | 297 | 343 | 419 |
|  | Cát nghiền M>2 | m3 | 0,541 | 0,515 | 0,437 |
|  | Đá | m3 | 0,767 | 0,749 | 0,745 |
|  | Nước | lít | 158 | 158 | 158 |
|  | Phụ gia hóa dẻo Sikament | kg | 2,94 | 3,4 | 4,15 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MỘT SỐ CÔNG TÁC XÂY DỰNG

1. Thuyết minh chung

a) Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b) Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c) Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

d) Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với điều kiện thi công của công trình.

2. Nội dung định mức dự toán các công tác xây dựng

2.1. LS.21100 ĐÀO PHÁ ĐÁ NHÓM IV CẤP IV BẰNG MÁY ĐÀO 1,6M3

* Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào phá đá bằng máy đào, đổ vào đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS.2110 | Đào phá đá nhón IV cấp IV bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,32 |
|  |  | Máy thi công: Máy đào 1,6m3, >300 mã lực | ca | 1,32 |
|  |  |  |  | 1 |

* Ghi chú: định mức đào phá đá bằng máy đào 1,6m3 được xác định cho đá cấp IV nhóm IV theo TCVN11676:2016.

2.2. LS.22100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO 0,18M3, CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 2M

* Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II | III |
| LS.2210 | Đào móng công trình bằng máy đào 0,18m3, chiều rộng móng ≤ 2m | Nhân công 3,0/7 | m3 | 4,03 | 4,78 |
|  |  | Máy thi công: Máy đào 0,18m3 | m3 | 0,95 | 1,383 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

2.3. LS.23000 VẬN CHUYỂN BẰNG GÁNH VÁC BỘ, CỰ LY VẬN CHUYỂN ≥300M

* Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng bao đối với vật liệu rời, chằng, buộc, bốc vật liệu lên vai; vận chuyển vật liệu đến nơi quy định; đổ vật liệu thành đống hoặc xếp gọn vào nơi quy định.

Nhân công bậc 3,0/7

Đơn vị tính: công

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Bốc dỡ | Vận chuyển |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 300 m đầu | 100 m tiếp theo, cự ly |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤500m | ≤1km | >1km |
| LS.2301 | Cát các loại | m3 | 0,29 | 1,272 | 0,447 | 0,483 | 0,511 |
| LS.2302 | Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 0,33 | 1,453 | 0,510 | 0,551 | 0,583 |
| LS.2303 | Đá hộc | m3 | 0,33 | 1,430 | 0,502 | 0,542 | 0,574 |
| LS.2304 | Gạch xây các loại | 1000v | 0,50 | 2,192 | 0,770 | 0,832 | 0,880 |
| LS.2305 | Ngói các loại | 1000v | 0,57 | 2,478 | 0,870 | 0,940 | 0,994 |
| LS.2306 | Xi măng | tấn | 0,22 | 0,953 | 0,335 | 0,362 | 0,382 |
| LS.2307 | Gỗ ván khuôn | m3 | 0,46 | 0,667 | 0,241 | 0,250 | 0,259 |
| LS.2308 | Cọc gỗ, cây chống | 100 cây | 0,52 | 0,755 | 0,274 | 0,283 | 0,294 |
| LS.239 | Sắt thép các loại | tấn | 0,70 | 1,058 | 0,371 | 0,391 | 0,411 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Ghi chú:

- Đối với những nơi có đường cho xe thi công, phương tiện vận chuyển thô sơ vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng gánh vác bộ.

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:

| Stt | Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường độ dốc ≤ 100 | 1,20 |
| 2 | Đường độ dốc ≤ 150 | 1,35 |
| 3 | Đường độ dốc ≤ 200 | 1,70 |
| 4 | Đường độ dốc ≤ 250 | 2,00 |
| 5 | Đường độ dốc ≤ 300 | 2,50 |
| 6 | Đường gồ ghề, lởm chởm | 1,50 |
| 7 | Đường trơn, lầy lún | 2,50 |